## Slide 1: Производство труб
Освоение технологии производства термокейсов на АО «ВМЗ»
Грунина Ксения Никитична
Инженер-конструктор (стажер)
АО «ВМЗ» УТиК ДТБД

## Slide 2: Введение
2
ПРОБЛЕМА
РЕШЕНИЕ

## Slide 3: Проблемы покорения новых горизонтов при добыче нефти и газа
Угроза повреждения дорогостоящего бурильного оборудования
3
Негативное влияние на экологию
Повышение капитальных затрат на обустройство месторождения

## Slide 4: «Термокейс» – как решение проблемы растепления
Конструкция «Термокейса»
Изоляция ППУ
Защитные (герметизирующие)
кольца на торцах
Муфта
Труба наружная
Труба внутренняя
4

## Slide 5: «Термокейс» – как решение проблемы растепления
Комплект для Заделки Стыков обсадных труб (КЗС)
Дополнительные комплектующие для термокейса
Защитный кожух (обечайка)
Сборка из 2-х скорлуп ППУ с пазами для муфты/фланца
Защитные кольца для торцов изоляции ППУ
Защитное кольцо
(СЕВЕР)
Защитное кольцо
(ЮГ)
Заглушка для
отверстий
5

## Slide 6: Производство
6

## Slide 7: Варианты изготовления
ТОТ со стыковым сварным соединением (СС)
ТОТ с резьбовым соединением (Р)
ТОТ с фланцевым соединением (Ф)
7

## Slide 8
Ø наружной трубы:
от 325 до 820 мм.
Толщина стенки:
От 7 до 15 мм
Типы резьбы на муфтах:
ОТТГ, ОТТМ, БТС,
ОМК POLAR
Ø обсадной трубы:
от 219 до 530 мм.
Толщина стенки:
От 7 до 12 мм
8
Варианты изготовления

## Slide 9: Технологический процесс производства
Входной контроль
Сборка конструкции «труба-в-трубе»
Сварка/обработка конструкции
Заливка ППУ
Приемка
9

## Slide 10: Технологический процесс производства. Сборка конструкции «труба-в-трубе»
1. Приварка защитного полукольца к наружной трубе
2. Перемещение внутренней трубы на сборочный стенд
3. Сборка конструкции
«труба-в-трубе»
5. Сварка
6. Обработка сварных швов
10
4. Перемещение конструкции для проведения сварочных работ

## Slide 11: Что такое ППУ?
11
А
ПОЛИОЛ
В
ИЗОЦИОНАТ

## Slide 12: Технологический процесс производства. Заливка ППУ
12

## Slide 13: Готовая продукция
Собранные направления с соединительной муфтой
13

## Slide 14: Новые ТУ, аттестация и испытания
15
Испытания на определение эффективности термокейсов в условиях натурального полигона «ООО НОВАТЭК НТЦ» 2023 г.
Аттестация
«ООО Газпром ВНИИГАЗ»
2023 г.

## Slide 15
Благодарю за внимание!