Правильные ответы на вопросы находятся вверху списка и выделены зелёным цветом

| № | Вопрос |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | [01:54] Участок по складированию и перемещению литой заготовки |  |
| 1.1 | По способу производства ТПЦ АО «ВМЗ» выпускает трубы: |  |
| А | Стальные бесшовный горячекатаные |  |
| В | Стальные электросварные прямошовные |  |
| С | Стальные, а также из цветных металлов, холоднодеформированные |  |
| D | Стальные центробежнолитые |  |
| E | Бесшовные биметаллические |  |
| 1.2 | В сортамент ТПЦ АО «ВМЗ» входят: |  |
| А | Трубы нефтегазопроводные, обсадные, насосно-компрессорные, а также для машиностроения и общего назначения, муфтовые заготовки |  |
| B | Трубы бурильные с высаженными концами и приварными замками |  |
| С | Труб теплоизолированные насосно-компрессорные (ТЛТ) |  |
| D | Трубы подшипниковые c обточкой по наружной поверхности |  |
| E | Трубы сварные прямошовные с изоляционным внутренним и наружным антикоррозионным покрытием |  |
| 1.3 | Исходным материалом для производства труб в ТПЦ АО «ВМЗ» является: |  |
| А | Непрерывнолитая и/или горячекатаная заготовка круглого сечения диаметром 170, 250 и 290 мм и длиной до 12 м. |  |
| В | Штрипс толщиной от 5 до 15 мм и шириной до 3000 мм |  |
| С | Поковка квадратного сечения 100, 220, 270 мм и длиной до 8 м. |  |
| D | Металлический лом для переплавки в дуговой сталеплавильной печи (ДСП) |  |
| E | Поставляемые от сторонних поставщиков приварные замки для изготовления бурильных труб |  |
| F | Слитки полученные методом сифонной разливки |  |
| 1.4 | При входном контроле заготовок поступающих в ТПЦ АО «ВМЗ» проводится: |  |
| А | Проверка соответствия сертификатных данных заготовок и визуально-инструментальный контроль |  |
| В | На выборочных заготовках контроль геометрических параметров и отбор проб для исследований в лаборатории |  |
| С | УЗК и/или магнитопорошковый контроль, контроль твердости и шероховатости |  |
| D | Отбор проб для испытаний на сплющивание, бортование, изгиб, а также гидростатические испытания |  |
| 1.5 | В ТПЦ АО «ВМЗ» для идентификации назначаемых в производство заготовок: |  |
| А | На передний торец заготовок наклеиваются бирки, содержащие 2D код с уникальным идентификационным номером заготовки |  |
| В | На торец заготовки наносится белой краской или мелом номер плавки и марка стали |  |
| С | На задний торец каждой заготовки крепится радиочастотная метка (RFid) содержащая сертификатные данные от поставщика заготовок |  |
| D | Проволокой крепятся бирки содержащие информацию о плавке, марке стали, длине и массе заготовки |  |
| 2 | [08:40] Участок стана горячей прокатки (УСГП) |  |
| 2.1 | На УСГП ТПЦ АО «ВМЗ» заготовки при необходимости режутся: |  |
| А | На одной из трёх дисковых пил холодной резки |  |
| В | Ударной пилой горячего реза |  |
| С | На одной из двух ленточных пил |  |
| D | На пресс-ножницах в холодном состоянии |  |
| E | Ломкой на гидравлическом прессе |  |
| F | С помощью газокислородных резаков |  |
| 2.2 | На УСГП ТПЦ АО «ВМЗ» для нагрева заготовок используется: |  |
| А | Кольцевая печь с подвижным подом и регулируемыми зонами нагрева |  |
| В | Секционная проходная печь |  |
| С | Нагрев в индукторах |  |
| D | Печь с шагающими балками |  |
| E | Нагревательные колодцы |  |
| 2.3 | В ТПЦ АО «ВМЗ» для получения из заготовки гильзы используется: |  |
| А | Прошивной стан винтовой прокатки c двумя коническими валками, направляющими дисками и прошивной оправкой |  |
| В | Прессовая прошивка с использованием стеклосмазки |  |
| С | Пресс-валковая прошивка квадратной заготовки |  |
| D | Сверление |  |
| Е | Прошивной стан винтовой прокатки c двумя бочковидными валками, направляющими линейками и прошивной оправкой |  |
| 2.4 | В ТПЦ АО «ВМЗ» для получения из гильзы черновой трубы применяется: |  |
| А | Раскатка гильзы на длинной удерживаемой оправке в шестиклетевом трёхвалковом непрерывном стане, и затем в извлекательно-калибровочном стане, который извлекает трубу с раскатной оправки и окончательно формирует диаметр и толщину стенки. |  |
| В | Винтовая прокатка гильзы в трёхвалковом раскатном стане Асселя, затем прокатка в 22-клетевом редукционно-растяжном стане либо калибровочном стане |  |
| С | Продольная периодическая прокатка гильзы в пилигримовом стане и затем калибровка труб в 5 клетевом редукционно-калибровочном стане |  |
| D | Раскатка гильзы в черновую трубу на реечном стане и после дополнительного подогрева в печи с шагающими балками прокатка в редукционном стане |  |
| 2.5 | В ТПЦ АО «ВМЗ» охлаждение черновых труб осуществляется: |  |
| А | На охладительном столе с шагающими балками на воздухе |  |
| В | При прохождении через спрейер |  |
| С | В карманах промежуточного склада |  |
| D | На душирующих устройствах за извлекательно-калибровочным станом |  |
| 2.6 | На УСГП ТПЦ АО «ВМЗ» отрезка утолщённых концов и порезка труб на мерные длины осуществляется: |  |
| А | Дисковыми пилами холодной резки. Трубы режутся слоями, до 11 труб в слое, в зависимости от диаметра труб |  |
| В | На пиле горячего реза после извлекательно-калибровочного стана |  |
| С | Одной из четырёх ленточных пил |  |
| 2.7 | На УСГП ТПЦ АО «ВМЗ» применяется дезоксидация внутренней поверхности гильз с целью: |  |
| А | - Улучшить качество внутренней поверхности труб и снизить нагрузки на оборудование при дальнейшей операции раскатки в непрерывном стане. |  |
| В | Создания упрочнённого слоя на внутренней поверхности трубы |  |
| С | Для уменьшения износа валков прокатного стана |  |
| D | Снижения поперечной разностинности труб |  |
| 2.8 | На УСГП ТПЦ АО «ВМЗ» за извлекательно-калибровочным станом установлена пила горячего реза, которая применяется : |  |
| А | - Для выборочного отбора проб, для оперативного контроля геометрических параметров будущей трубы |  |
| В | Для 100% контроля толщины стенки труб |  |
| С | Для раскроя трубы на мерные длины |  |
| D | Для отрезки на лету утолщённых концов |  |
| 2.9 | На УСГП ТПЦ АО «ВМЗ» для идентификации труб производится их маркировка с помощью: |  |
| А | - Роботизированного комплекса |  |
| В | Бирок, распечатываемых и вставляемых в каждую произведённую трубу |  |
| С | Трафарета |  |
| 3 | - [08:40] Участок термообработки труб (УТОБТ) |  |
| 3.1 | В ТПЦ АО «ВМЗ» для улучшения мех. свойств и качества продукции применяются следующие процессы термической обработки: |  |
| А | Закалка в воде с применением радиального закалочного спрейера или закалочной ванны, нормализация, отпуск на воздухе |  |
| В | Закалка в минеральных маслах, отпуск |  |
| С | Термомагнитная обработка, термический отжиг |  |
| 3.2 | Нагрев труб для термической обработки в ТПЦ АО «ВМЗ» осуществляется с помощью: |  |
| А | Газовых печей закалки и отпуска с подвижными балками обеспечивающими прохождение труб через зоны нагрева печей |  |
| В | Индукционного нагрева как в линии закалки, так и отпуска, и электрической печи сопротивления для выравнивания температуры |  |
| С | Электрических печей закалки и отпуска |  |
| 3.3 | После термообработки труб в ТПЦ АО «ВМЗ» для снижения отклонений овальности и прямолинейности: |  |
| А | Трубы проходят горячую правку на косовалковой трубоправильной машине |  |
| B | Трубы проходят калибровку в редукционно-калибровочном стане и шаблонирование |  |
| C | Трубы проходят через установку формоизменения концов труб |  |
| 3.4 | Контроль наружной поверхности, диаметра, овальности и кривизны термообработанных труб в ТПЦ АО «ВМЗ» производит: |  |
| А | Сортировщик-сдатчик или термист проката и труб |  |
| В | Сортировщик-сдатчик |  |
| С | Термист проката и труб |  |
| D | Контроль не производится |  |
| 3.5 | На участке термообработки труб ТПЦ АО «ВМЗ» закалка труб осуществляется в радиальном закалочном спрейере или в закалочной ванне в зависимости от: |  |
| А | Толщины стенки |  |
| В | Диаметра трубы |  |
| С | Группы прочности |  |
| D | Температуры нагрева трубы |  |
| 3.6 | В ТПЦ АО «ВМЗ» на участке термической обработки бесшовных труб производится отбор проб с целью определения необходимых механических свойств, после термической обработки, на следующем типе оборудования: |  |
| А | Пильные комплексы с использованием дисковых пил |  |
| В | Пильные комплексы с использованием ленточных пил |  |
| С | Установки плазменной резки |  |
| 4 | [11:20] Участок по контролю качества труб (УККТ) |  |
| 4.1 | На участке контроля качества ТПЦ АО «ВМЗ» стенка труб контролируется: |  |
| А | - На автоматических установках неразрушающего контроля, 100% труб, а забракованные задаются повторно или проходят проверку с помощью ручного дефектоскопа, после чего при визуально-измерительном контроле выборочные трубы измеряются вручную |  |
| B | На стеллажах контроля качества 100% труб проходят проверку ручными дефектоскопами |  |
| C | Выборочно на автоматических установках неразрушающего контроля (не менее чем 2 трубы от партии), по результатам чего может быть принято решение о необходимости дополнительного контроля |  |
| 4.2 | На участке контроля качества ТПЦ АО «ВМЗ» двойное шаблонирование труб проходит: |  |
| А | По всей длине трубы |  |
| В | На половину трубы |  |
| С | Не более 4000 мм от торца трубы |  |
| 4.3 | На участке контроля качества ТПЦ АО «ВМЗ» установка автоматического неразрушающего контроля измеряет: |  |
| А | Толщину стенки, а также наличие поверхностных и внутренних дефектов |  |
| В | Только толщину стенки |  |
| С | Только поверхностные дефекты и расслоения |  |
| D | Только внутренние дефекты |  |
| 4.4 | На участке контроля качества ТПЦ АО «ВМЗ» после правильной машины труба проверяется: |  |
| А | Периодически |  |
| В | Каждая трубы |  |
| С | Проверку не проходят |  |
| 4.5 | На участке контроля качества ТПЦ АО «ВМЗ» трубы после неразрушающего контроля со статусом «Годная» отправляются: |  |
| А | На станции визуально-измерительного контроля |  |
| В | В накопительные карманы |  |
| С | Проходят повторную проверку с помощью ручного дефектоскопа |  |
| D | На трубоправильную машину |  |
| 4.6 | На участке контроля качества ТПЦ АО «ВМЗ» контроль внутреннего диаметра осуществляется с помощью: |  |
| А | Установок двойного шаблонирования |  |
| В | Комплекса автоматического контроля геометрии |  |
| С | Автоматической установки неразрушающего контроля |  |
| D | С помощью ручного замера микрометром |  |
| 4.7 |  | На забракованные трубы установкой автоматического контроля(АУЗК) наносится: |
| А |  | Винтовая полоса по все длине выявленного дефекта краской согласно определенному цветовому коду |
| В |  | Пунктирная линия краской по все длине трубы в зоне выявленного дефекта |
| С |  | Точечная отметка дефекта белой краской |
| 4.8 |  | На линии контроля качества ТПЦ АО «ВМЗ» установка ULTRAMETRIX предназначен для: |
| А |  | Автоматического измерения геометрических параметров, выявления на ранних стадиях производства труб с дефектами геометрической формы профиля трубы. |
| В |  | Настройки валков на косовалковых правильных машинах |
| С |  | Измерения остаточной намагниченности трубы |
| 4.9 |  | На участке контроля качества ТПЦ АО «ВМЗ» шаблонирование производится после: |
| А |  | Установки удаления окалины |
| В |  | Автоматической установки ультразвукового контроля |
| С |  | Осмотра трубы на инспекционной площадке |
| 4.10 |  | На линии контроля качества ТПЦ АО «ВМЗ» выполняются следующие операции: |
| А |  | - Холодная правка, удаление окалины, шаблонирование, очистка наружной поверхности трубы |
| В |  | - Измерение геометрических параметров трубы, ручной и автоматический ультразвуковой контроль, измерение остаточной намагниченности. |
| С |  | Измерение длины и массы, нанесение маркировки, защитного покрытия, установка предохранительных деталей, обвязка в пакеты |
| D |  | Обработка торцов труб на торцефасочных станках, магнитопорошковый контроль концов труб, гидростатические испытания внутренним давлением |
| 5 | [11:45] Участок отделки нефтегазопроводных труб (УОНГПТ) |  |
| 5.1 | На линии отделки нефтегазопроводных труб ТПЦ АО «ВМЗ» выполняются следующие операции: |  |
| А | Обработка торцов труб на торцефасочных станках, магнитопорошковый контроль концов труб, гидростатические испытания внутренним давлением |  |
| B | Измерение длины и массы, нанесение маркировки, защитного покрытия, установка предохранительных деталей, обвязка в пакеты |  |
| D | Нарезка резьбы, пескоструйная обработка, фосфатирование |  |
| E | Высадка концов труб, термообработка |  |
| 5.2 | На линии отделки нефтегазопроводных труб ТПЦ АО «ВМЗ» после подрезки торцов и снятия внутренней и наружной фасок с обоих концов труб оператор поста управление проводит визуальный и измерительный контроль обрабатываемой поверхности: |  |
| А | На каждой трубе |  |
| B | На каждой 20-ой трубе |  |
| С | Контроль проводит выборочно |  |
| D | Отправляет трубу без контроля |  |
| 5.3 | На линии отделки нефтегазопроводных труб ТПЦ АО «ВМЗ» на установке магнитопорошкового контроля длина инспектируемого участка составляет: |  |
| А | До 400 мм |  |
| В | До 500 мм |  |
| С | До 600 мм |  |
| D | До 650 мм |  |
| 5.4 | На линии отделки нефтегазопроводных труб ТПЦ АО «ВМЗ» при неудовлетворительных гидростатических испытаниях обнаружен разрыв, труба: |  |
| А | Бракуется |  |
| В | Отправляется на ремонт |  |
| С | Отправляется далее по потоку |  |
| D | На повторные гидростатические испытания |  |
| 5.5 | На линии отделки нефтегазопроводных труб ТПЦ АО «ВМЗ» окончательной операцией является: |  |
| А | Формирование пакетов и их обвязка лентой |  |
| В | Гидростатические испытания труб |  |
| С | Нанесение маркировки и клеймение труб |  |
| D | Торцовка труб |  |
| E | Нанесение консервационного покрытия |  |
| 6 | [17:58] Участок отгрузки готовой продукции (УОГП) |  |
| 6.1 | На участке отгрузки готовой продукции ТПЦ АО «ВМЗ» пакеты труб идентифицируются: |  |
| А | С помощью бирки на каждом пакете труб |  |
| B | С помощью бирки на каждой трубе |  |
| C | С помощью наборной ведомости |  |
| D | Не идентифицируются |  |
| 6.2 | На участке отгрузки готовой продукции ТПЦ АО «ВМЗ» трубы в карман складирование осуществляется: |  |
| А | С разделением каждого ряда пакетов поперечными прокладками |  |
| В | С разделением каждого 2-го пакета |  |
| С | Разделение пакетов не производится |  |
| 6.3 | На участке отгрузки готовой продукции ТПЦ АО «ВМЗ» загрузка труб в вагоны производится: |  |
| А | В соответствии с утвержденными схемами погрузки |  |
| В | В соответствии указаниям сменного мастера |  |
| С | На усмотрение штабелировщика |  |
| D | В соответствии указаниям старшего мастера |  |
| 6.4 | На участке отгрузки готовой продукции ТПЦ АО «ВМЗ» в один карман складируются трубы: |  |
| А | Одного назначения и диаметра |  |
| В | Одной толщины стенки труб |  |
| С | Разного диаметра и толщины стенки |  |
| 6.5 | На участке отгрузки готовой продукции ТПЦ АО «ВМЗ» сертификат качества проверяется и утверждается: |  |
| А | Цеховой инспекцией ОТК |  |
| В | Сортировщиком-сдатчиком участка |  |
| С | Старшим мастером участка |  |
| D | Начальником цеха |  |